ARECA S3000 10W40 (полусинтетическое)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ARECA S3000 10W40 – высококачественное моторное масло, содержащее синтетические масла, специально адаптированное для всех современных двигателей – бензиновых или дизельных, с наддувом или без, легковых и малотоннажных автомобилей.

ARECA S3000 10W40 было разработано специально с учетом возрастающих требований последних норм ACEA. Таким образом, оно рекомендуется к применению во всех современных легковых транспортных средствах.

- ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вязкостные свойства, обеспечивающие превосходную текучесть при низких температурах, позволяя легкий пуск и быстрое поступление масла к узлам двигателя, также как превосходная вязкость при высоких температурах гарантирует перманентность масляной пленки.

- Термическая стабильность и всесезонные свойства позволяющие использовать масло круглый год.

- Использование синтетических базовых масел (легких фракций) обеспечивает слабую испаряемость и стабильность вязкостных свойств в широком диапазоне температур.

- Содержание хлора не более 50 ppm.

- СПЕЦИФИКАЦИИ

- ARECA S3000 10W40 отвечает требованиям норм и международных спецификаций:

## ACEA : A3 / B3 / B4

## API : SL / CF

## MB : 229.1

## V.W 500.00 et 505.00

## УПАКОВКА

2L – 5L – 20L – 30L – 60L – 210L – 1000L

СРЕДНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Класс вязкости SAE J |  | 10W40 |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20°C | cSt | 0,875 |
| Вязкость при 100°C | cSt | 13,9 |
| Вязкость при - 25°C | cP | 6800 |
| Индекс вязкости |  | 142 |
| Точка вспышки | °C | 210 |
| Точка потери текучести | °C | -35 |
| Сульфатная зольность | % массы | 1,06 |
| Испаряемость Noack | % массы | 12 |
| Щелочное число | mg KOH/g | 8,7 |
| Сдвиговая стабильность | (CEC-L-14-A-78) | 12,6 |